Certificate of Analysis

General properties:

Name： PLGA20000-PEG2000-Folate, PLGA:50/50

Molecular Weight： PEG MW:2000, PLGA MW:20000

Cat.#： RQ12125

Lot.#： RQ201605017

Manufacture Date： 2016.05.17

Date of Analysis： 2016.05.17

Recommended Retest date： 2017.05.17

Stability： 12 months

Storage： -20°C in the dark

| Items | Specification | Results |
| --- | --- | --- |
| Appearance | Yellow/ Light yellow solid | Light yellow solid |
| 1H NMR | Identical to the structure | Identical to the structure |
| Foreign Material | None | None |
| Substitution | ＞95% | 95% |

Report Date: 2016.05.17

This product is for research use only, Not for human or animal use